检  测  报  告

报告编号：GJP-（2006）-001

委托单位：            轴承有限公司

产品名称：6304 深沟球轴承

检验类别：委托检验

厦门斯玛克进出口有限公司

2006  年   02月    10  日

声   明

- 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 报告涂改未加盖章无效。

- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

- 本报告仅对来样负责。

厦门斯玛克进出口有限公司

No:(2006)JZ01

###### Inspection Reports

Product Name: 深沟 Bearing

# Type: 6304

Applicant: xxx  BEARING FACTORY

## NOTICE

- The inspection reports would be invalid without stamp for inspection report.

- The copy of inspection reports would be invalid without added inspection report or inspection unit stamp.

- The inspection report would be invalid without signatures.

- The inspection report would be invalid if altered.

- If there is any objection to the inspection reports, please claim to inspection unit in 15days.Any claim later than 15 days will not be considered.

- The inspection data is only valid to the samples.

Add: RM#1902, NO.584,DEXIN BUILDING,XIANYUE ROAD,XIAMEN, CHINA

Post Code:361004

Tel:(86)(592)6780643

Fax:(86)(592)6106330

厦门斯玛克进出口有限公司

检   验   报  告   结  论

共3页  第1页

| 报告编号 | NO:JZ（2006）-001 | 产品名称 | 深沟球轴承 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 6304 | 检验类别 | 委托检验 |
| 受检单位 | 厦门斯玛克进出口有限公司 | 详细地址 |  |
| 商标 |  | 抽样方式 |  |
| 外形尺寸 | 20×52×15 | 抽样地点 |  |
| 公差等级 | P0 | 抽样基数 |  |
| 材质 | GCr15 | 抽样数量 | 10 |
| 生产日期 |  | 抽样日期 |  |
| 检验日期 | 2006-2-8 | 抽样者 |  |
| 检验地点 | 动态实验室 | 检验依据 | JB/T8571-1997 |
| 检 验 结 论 | 在规定的试验条件下，轴承外圈温度＜100℃，没有卡死损坏和烧伤，轴承各零件完好无损，综合判定本批样品为合格品。 检验报告专用章 签发日期 2006 年 2 月 15 日 |  |  |
| 附 注 |  |  |  |

批准:                                  审核:                          编制:

厦门斯玛克进出口有限公司

轴承极限转速检验报告

共3页  第2页

| 受检单位: 厦门斯玛克进出口有限公司 规格型号: 6205 公差等级: P0 报告编号: JZ（2006）-001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 验 方 法 | 极限转速试验 |  |  | 样本容量 |  | 10套 |
| 试 验 条 件 | 当量动负荷/额定动负荷(P/C) |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 径向负荷(Fr) |  | 1220 N |  |  |  |
|  | 轴向负荷(Fa) |  | / N |  |  |  |
|  | 试验转速(n) |  | 17000 r/min |  |  |  |
|  | 试验时间 |  | 24 h |  |  |  |
|  | 润滑与冷却 |  | N32油循环润滑 |  |  |  |
| 试 验 结 果 | 试验原始数据见下页 |  |  |  |  |  |
| 试验开始日期 |  | 2006年2 月 8日 | 试验结束日期 |  | 2006年 2 月9 日 |  |

厦门斯玛克进出口有限公司

轴承极限转速试验数据

共3页  第3页

| 受检单位: 厦门斯玛克进出口有限公司 规格型号: 6304 公差等级: P0 报告编号: JZ（2006）-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品编号 | 试验 时间（h） | 外圈最高温升 (℃) | 失效零件 |  | 是否 合格 | 备注 |
| 1 | L001-1 | 24 | 66.3 |  | 无 | 合格 |  |
| 2 | L001-2 | 24 | 65.9 |  | 无 | 合格 |  |
| 3 | L001-3 | 24 | 62.9 |  | 无 | 合格 |  |
| 4 | L001-4 | 24 | 63.7 |  | 无 | 合格 |  |
| 5 | L001-5 | 24 | 61.8 |  | 无 | 合格 |  |
| 6 | L001-6 | 24 | 63.7 |  | 无 | 合格 |  |
| 7 | L001-7 | 24 | 66 |  | 无 | 合格 |  |
| 8 | L001-8 | 24 | 68 |  | 无 | 合格 |  |
| 9 | L001-9 | 24 | 68 | 无 |  | 合格 |  |
| 10 | L001-10 | 24 | 68 | 无 |  | 合格 |  |
| 11 |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  | 合格样品数 |  | 10套 |  |  |  |
|  |  | 不合格样品数 |  | 0套 |  |  |  |